柔软硅油HB-101

适用于棉、涤纶、毛涤、涤棉等织物的手感整理，适用性广，赋予整理后的纺织品弹性、软糯、蓬松的手感风格。

性能特点

- 弹性、软糯、蓬松；

- 良好的使用安全性，减少或降低使用过程中出现的粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率；

基本性能

- 外观：透明粘稠液

- 1%PH值：7-8

- 溶解性：其乳液可与水以任意比例稀释

参考工艺（建议1开3-4）

- 浸轧

其乳液    10~20g/L

一浸一轧，开幅，烘干（或定型）120℃～160℃焙烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍

其乳液    1-2%（o.w.f）

浸渍，温度15-40℃，时间15-30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

乳化工艺

原油：100份

80%醋酸：2-2.5份

水 ：具体水量，视手感需求和生产成本要求而定，水要缓慢加入，边加水边搅拌，搅拌均匀，乳化透明为均一稳定的乳液。

注意事项

建议与其他助剂(抗静电剂、光亮剂）同浴使用时，需先做个小试，不推荐和阴离子助剂同浴适用。浸渍法柔软工艺建议水温不超过50℃，染色布建议染色后做一次水洗，既可以降温又可以去除织物表面杂质。 备注：通风避免阳光直射，保质期三个月。最佳存储温度：10-30℃。