蓬松硅油HB-112

适用于涤纶、棉、锦、涤/棉、涤/粘胶、涤锦混纺等面料手感整理，赋予整理后的纺织品具有柔软、蓬松手感风格，适用范围广。

性能特点

- 蓬松、柔软、弹性；

- 低黄变；

- 良好的使用安定性，减少或降低使用中粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题发生的几率。

基本性能

- 外观：微黄色粘稠液

- 离子性：弱阳离子

- 1%PH值：6.5+0.5

- 溶解性：可与水以任意比例稀释

乳化工艺

原油：100份

80%醋酸：2-2.5份

水 ：具体水量，视手感需求和生产成本要求而定，水要缓慢加入，边加水边搅拌，搅拌均匀，乳化透明为均一稳定的乳液。

参考工艺（建议1开4-5）

- 浸轧

开稀液    10~20g/L

一浸一轧，开幅，烘干（或定型）120℃～160℃焙烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍

开稀液   1-2%（o.w.f）

浸渍，温度15-40℃，时间15-30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

注意事项

建议与其他助剂(抗静电剂、光亮剂）同浴使用时，需先做个小试，不推荐和阴离子助剂同浴适用。浸渍法柔软工艺建议水温不超过50℃，染色布建议染色后充分水洗，既可以降温又可以去除织物表面杂质。

储存：通风避免阳光直射，保质期六个月。最佳存储温度：10-30℃。