毛绒整理剂HB-9643K

组成/组分

多元共聚嵌段改性有机硅聚合物复配物乳化所得乳液。

性能特点

- 主要适用于全涤舒棉绒、北极绒等绒类面料的手感整理，也适用于T/C、T/R、毛涤混纺等各类面料的手感整理。

- 手感蓬松柔软、细滑。

- 具备良好的使用安定性。

基本性能

- 外观：透明液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：5.0～7.0

参考工艺

- 浸轧工艺

HB-9643K               10～40g/L

一浸一轧，150℃～180℃定烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

- 浸渍工艺

HB-9643K               1.0～4.0%（o.w.f）

浴比1：10～15，常温浸渍15～20min，排液、脱水、烘干（根据工厂工艺而定）。

包装及储存

120kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。