平滑剂HB-9566A

组成/组分

多元共聚嵌段有机硅聚合物乳液。

性能特点

- 主要适用于棉、人棉以及其混纺织物的手感整理。

- 可赋予被整理织物超平滑柔软的手感风格。

- 常规应用条件下对酸、碱及电解质稳定。

- 环境友好，低气味，色牢度影响小。

基本性能

- 外观：透明液体

- 离子性：弱阳离子

- 1%pH值：5.0～7.0

- 溶解性：可与水以任意比例稀释

参考应用工艺

- 浸轧法

HB-9566A          10～30g/L

一浸一轧，160～180℃定烘干（视工厂实际条件而定）。

- 浸渍法

HB-9566A           1～2%（o.w.f）

浴比1：8～20，30～40℃×15～30min，脱水，烘干（视工厂实际条件而定）。

包装及储存

120kg塑料桶包装。置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。